17系列无铅玻璃色料

17系列是完全不含铅，可互混，耐酸碱玻璃色料。除1732，1733，1764，1765之外，其余的都不含镉。

烧成

一般烧温在620℃-760℃，1.5小时（10分钟恒温时间）。具体的最佳烧成周期视玻璃种类，窑炉而定。

用法

可用印花纸，直印，喷彩，手绘，移印，等等。

膨胀系数

一般17色料的膨胀系数介乎8.5-9.0X10-6低温熔剂17136的膨胀系数略高一些（9.5X10-6）。

印刷网目

一般色料建议用180-300目。仿金粉（17M1-6）建议用180-250目。

印花纸色/油比例

色料：  油→ 10：7至8

仿金粉：油→10：10至12

罩层：  油→10：10至12

无铅色料较易吸湿，故建议色料保存在干燥的地方。使用前先把色料烘干。

调色

17系列色料一般可任意互混，但建议要做产前测试。

铁红1761不可与含镉色料（1732，1733，1764，1765）相混。调淡颜色可用1721（调色白）或1722（强白/底白）。高温溶剂1711及低温溶剂17136可用于调色及罩层。加印罩层可增强表面亮度及耐酸碱性能。

四色印刷

四色黄：1731（柠檬黄），1732（镉黄）

四色红：1792（金红），1764（镉红），1765（强镉红）

四色蓝：1781

四色黑：1771

罩层：  1711（高温），17136（低温）

1731可与1732任意互混或盖印。

1764，1765，1792可任意互混或盖印。

四色印刷建议用300-330目。

耐酸性

17系列色料烧成品浸于4%醋酸24小时后没明显破损（除了17136有轻微破损之外）。

耐碱性

17系列色料烧成品浸于77℃ 0.5%磷酸钠溶液2小时后没有明显破损，4小时后色泽减退。

铅镉含量

17系列不含铅镉（除1732，1733，1764，1765含镉之外）。在严格的生产控制中所残留的铅，镉也分别低于600PPM（0.06WT%）及100PPM（0.01WT%）。故低于美国加州的标准，（除了1732，1733，1764，1765，之外）。

材料安全资料（MSDS）

可随时索取此MSDS资料。

备注

以上产品说明及实验室数据只供参考。受限于经验及有限知识。井泽颜料公司无没预测任何实际应用的结果。井泽颜料有限公司也不能为以上资料承担任何责任。建议用户要做严谨的产前测试。 把出问题的机率减到最低。