井泽35M系列无铅无镉仿金及干扰色

（800-880℃）

1．一般说明

35M釉上无铅无镉釉上仿金/干扰色可互混，适用于硬质瓷，骨灰瓷，陶器，瓷器及搪瓷。

2．烧温

| 瓷质 | 仿金色料 | 不耐温干扰色＊ | 耐高温干扰色＊ |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬质瓷 | 820-880℃ | 820-830℃ | 820-850℃ |
| 骨灰瓷 | 800-880℃ | 800-830℃ | 800-850℃ |
| 陶器 | 760-840℃ | 760-800℃ | 760-820℃ |
| 瓷器 | 800-880℃ | 820-830℃ | 820-850℃ |
| 搪瓷 | 800-830℃ | 800-830℃ | 800-830℃ |

＊耐高温干扰色料包括;35M26,27,28,31,37,40,43。其他干扰色都属不耐高温。

仿金色料可快烧及慢烧。干扰色建议用快烧及低温。干扰色若烧太久或太高温，其金层光泽会减退。

3．膨胀系数（C.O.E）

| 产品 | 膨胀系数 |
| --- | --- |
| 35M系列各种金属色 | 6.8至7.3×10ˉ６/℃ |
| 35103（罩层） | 4.3×10ˉ６/℃ |

无铅色料印的越厚越容易开裂。大量生产前须做详细测试。

4．使用建议

35M系列适用于印花纸，直印，喷彩，移印及手绘。盖印罩层35103可增强其金属感。各色料可以互混，印于浮雕色料之上，印于其他色料之上。干扰色建议印于深色瓷上。若印于白瓷，须加印深底色（黑，兰，紫等）才能显出干扰色的金属效果。

5．颗粒度

金属感色料有粗有细，具体如下表；

|  | 幼细颗粒色料 | 粗颗粒色料 |
| --- | --- | --- |
| 表面效果 | 光滑,遮盖力强 | 金属光泽强 |
| 颗粒度 | 平均8ｕ，最大30ｕ | 平均18ｕ，最大80ｕ |
| 网目 | 100-250目（40-100T） | 100-200目（40-80T） |

6．色油比例

无铅色粉较轻（体质较大），故须较多调色油，一般建议的丝印色油

比例是10：12-14 。罩层（35103）与油的比例是10：8-10.

7．混合性

35M系列可以任何比例相混。与其他无铅色料相混可得出不同效果。

所有混色都须先测试。

⑴ 调色银白：

银白35M11或35M12混入15-30%的普通35系列色料，可得出有色金属感色料。钴兰35804不建议用来混仿金色。银白35M13不建议用来混色。银白35M11或35M12与黑色35703相混可得银灰色。

⑵ 底色：

底黑建议用35703，其他35系列普通色或35M仿金色都可用作底色。

烧太高温时，底色会熔掉干扰色，若有此情况，建议调低温度。故建议干扰色尽量不要烧太高温。

⑶ 浮雕：

35M印于浮雕白35280或浮雕熔剂35180之上可得“浮雕金属色”效果。此浮雕色先混20-40%的黑色35703，可得出有趣的效果最高印刷厚度视色种及釉面而定，太厚有可能会开裂或脱落。

⑷ 调色熔剂：

35101是低温熔剂。35104是高温熔剂。一般建议不加超过30%的熔剂。

⑸ 罩层：

35103可盖印所有35M及35系列色料。加印此罩层可增强光滑度，金属金，耐酸/碱性。35101及35104不适用盖在仿金/干扰色料上。

8．耐化学性

化学性能视釉面，窑炉，色料厚度，烧成周期而定。敝司烧于硬质瓷，

830℃，2小时，得出下列结果：

- 铅，镉释出量

按照D1EN1388-1-2 测试方法，35M色料低于ASS标准。

- 耐酸性

按照D1EN1388-1-2 测试方法，35M色料烧成品浸于4%醋酸24小时后没明显破损。

- 耐碱性

照ASTMC556-88 测试方法，35M色料烧成品浸于0.5%碳酸钠熔液4小时后没破损，若有加盖35103。6小时后也没破损。

公司网址：WWW.CERAMIC-REASON.COM