IZAWA PIGMENT CO. LTD

日本井泽31系列低含铅镉釉上彩

31系列简介

31系列的开发是在考虑到为解决现在越来越严格的铅镉镕出量问题，并且为了因应世界各国对于各项使用颜料所引发之要求及种种规定的基础上，进行改良了的耐酸、耐碱色料。其改良，从各种颜料的光泽面、耐酸性、耐碱性以及耐自动洗涤设备等，进行多方面测试与实验，进而得之的优良产品。

1：用途

31系列适用于硬瓷、骨灰瓷、半瓷、陶器等。

2：纲目大小

丝纲印刷适用于71T—130T（180-330目）

3：色油混合比例

色粉：调色油=10：6—8

4：混合性

除镉红/黄32623、32313、32318、32623、铁红32601之外，各颜色基本上可以任何比例混合而得到稳定的混合色。若要调淡颜色，可用调色白31210或镕剂32100来调。对于混合色的稳定性，请各客户根据自家的烧成环境进行生产前测验。

5：烧成温度

31系列适合一般烧成及快烧。

| 硬质瓷 | 760—840℃ |
| --- | --- |
| 骨灰瓷 | 730—800℃ |
| 陶器 | 730—800℃ |
| 轻质瓷 | 700—800℃ |

6：防铅罩层

31系列最适合的防铅罩层是32100。除32602之外，其它颜色加印32100都不变色或很轻微。32100具有良好的耐碱性，加印此罩层可增强光泽。若要用罩层盖于31602铁红，可改用32101罩层（此罩层烧温经800℃以上才会光亮）。

印罩层纲目：100T—110T（250—270目）

罩层的粉油比是10：6—7。

7：四色印刷四原色

| 色名 系列 | 镉系列 | 非镉系列 |
| --- | --- | --- |
| 黄色 | 32313 | 31344、31345 |
| 金红 | 31944 | 32910 |
| 蓝色 | 31845 | 31845 |
| 黑色 | 31744 | 31744 |
| 熔剂（罩层） | 32100 | 32100 |

用“镉系列”做四色时，可得到较黄的效果。四色红31944可与镉红，镉黄互混，互叠。镉红（例如圣诞红）可直接加印于此“镉系列”四色上，而无须掏空。

8:耐化学性（针对硬质瓷烧820℃来测试）

- 耐酸性

将31系列的各颜色烧成品在室温22±2℃下浸泡于4%醋酸24小时，结果没发现色变等问题。

- 耐碱性

将31系列的各颜色烧成品浸泡在90℃，0.5%的洗碗溶剂中结果没发现色变等问题。

- 耐自动洗碗机性

将31系列的各色料烧成品放置于自动洗碗机中,并用80℃,0.5%的洗碗溶剂进行300次、600次反复洗碗测试,结果没发现色变等问题。

9: 铅、镉镕出量

在室温下,将31系列的各颜色烧成品浸泡于4%醋酸24小时,量得各颜色的铅镉镕出量分别小于0.3mg/dm2及0.03mg/dm2。

| 色号 | 色名 | 无含镉 | 含贵金属 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32100 | 溶剂 | ○ | × | 溶剂、防铅层 |
| 31210 | 调色白 | ○ | × |  |
| 31204 | 强白 | ○ | × |  |
| 32301 | 柠檬黄 | ○ | × |  |
| 32313 | 镉黄 | × | × | 镉系列四色黄 |
| 32318 | 镉橙 | × | × |  |
| 31344 | 四色柠檬黄 | ○ | × | 非镉系列四色 |
| 31345 | 四色米黄 | ○ | × | 非镉系列四色 |
| 31400 | 绿色 | ○ | × |  |
| 31403 | 翠绿 | × | × |  |
| 31503 | 金黄 | ○ | × |  |
| 32623 | 镉红 | × | × | 镉系列四色 |
| 32628 | 镉红 | × | × |  |
| 32601 | 铁红 | ○ | × |  |
| 32703 | 灰色 | ○ | × |  |
| 32721 | 灰色 | ○ | × |  |
| 31744 | 四色黑 | ○ | × | 镉或非镉系列四色 |
| 32841 | 四色蓝 | ○ | × |  |
| 32821 | 天蓝 | ○ | × |  |
| 32808 | 深蓝 | ○ | × |  |
| 31845 | 四色蓝 | ○ | × | 镉或非镉系列四色 |
| 31901 | 桃红 | ○ | ○ |  |
| 31902 | 深桃红 | ○ | ○ |  |
| 31903 | 紫玛瑙 | ○ | ○ |  |
| 31904 | 红玛瑙 | ○ | ○ |  |
| 31906 | 紫色 | ○ | × |  |
| 31944 | 四色红（偏紫） | ○ | ○ | 镉或非镉系列四色 |
| 32910 | 四色红（偏红） | ○ | ○ | 非镉系列四色 |
| 31990 | 紫蓝 | ○ | ○ |  |
| 31916 | 紫色 | ○ | ○ |  |

○→适用                 ×→不适用