半透明无铅浮雕54/58系列

烧温：800-860℃

特性：非常通透的浮雕色.

※可先印不同底色而造出多色重效果.

※可印厚浮雕.

※可与浮雕光亮仿金58M系列相配搭.

※58系列不含铅不含镉.

※54系列不含铅，含镉.

※适用于骨灰瓷及其它软质瓷.

使用方法：

印花纸、直印、手绘.

膨胀系数：

7.5-7.9×10-6

印浮雕：

100-120目，1至4次

调色油：

流动性好的调色油.

色油比：10：6-7

特别底层58102（透明）：

先印58102（可用与浮雕相同丝网）后再印其它浮雕色，以避免起泡。

基本色

色号          色名          混色

58102         熔剂          用于印底层或调浅色

54301         镉黄          只不能与58902混

58402         镉绿

54602         镉红          只不能与58902混

58701         黑色

58803         钴兰

58804         天兰

58902         紫红          只不能与54301，54602混